Григорьев Г.В., Павлов А.Т., Павлов В.Т., Коннов А.Ю. .

НОВЫЕ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МАЛОШУМЯЩИЕ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ.

Необходимость разработки новых усовершенствованных пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) была продиктована в 1998 г. недостаточным качеством серийно выпускаемых ПЭП производства фирмы «РДМ» (г. Кишинёв, Молдова). К недостаткам серийных ПЭП следует отнести высокий уровень шумов в области ранних времён, невысокую чувствительность, разброс и нестабильность параметров внутри партии однотипных преобразователей, ограниченные возможности использования в области экстремальных положительных и отрицательных температур и недостаточную эксплуатационную надёжность. Заказчиком  (Приволжская железная дорога) перед исполнителем  НИОКР была поставлена задача улучшения в 2-3 раза основных технических характеристик – повышение чувствительности и уменьшение уровня шумов.

За основу НИОКР в разработке была взята классическая конструкция ПЭП, выпускаемая фирмой РДМ, содержащая акустическую призму с пьезоэлементом, корпус, основной и дополнительный демпферы, в которой были проведены  усовершенствования в соответствии с предложениями, приведёнными в  [1,2,3] (Рис.1).

Рис.1

Увеличению чувствительности способствовало следующее:

- Подбор клея для наклейки пьезоэлемента на акустическую призму, обеспечивающего высокую надёжность соединения и низкую усадку;

- Нанесение дополнительного демпфера с охватом нерабочей поверхности пьезоэлемента и примыкающей к нему боковой поверхности акустической призмы (выполняет роль «просветляющего» слоя). При этом, демпфер выполнен из эластичного материала с наполнителем, а его толщина (d) выбрана из условия:

λ/4  d  λ/2,                                      (1)

где λ – длина ультразвуковой волны в материале дополнительного демпфера.

В результате чувствительность новых ПЭП удалось увеличить в (1,52) раза и довести до (3040) дБ, что позволило повысить глубину и достоверность исследований.

Снижению уровня шумов в ближней зоне способствовали проведённые экспериментальные исследования в отношении взаимосвязи акустической призмы, корпуса и основного демпфера, а также использование при сборке ПЭП вакуумной и вибрационной технологии.

В результате было выполнено:

- Скругление акустической призмы в основании, контактирующем с контролируемой поверхностью. При этом радиус скругления R выбран из условия:

R  λ1/4,                                                                  (2)

где λ1 – длина ультразвуковой волны в материале корпуса. Неплохой результат достигается нанесением тонкой эластичной плёнки в основании корпуса.

- Экспериментальный подбор компонент композиции материала основного демпфера, максимально ослабляющего шум и помехи.

Результатом этих нововведений явилось снижение уровня помех и шумов в ближней зоне до уровня (10 30) мВ, начиная с 8-10 МкСек, расширение временного интервала исследования в области ранних времён и смещение его к (46) МкСек у ПЭП 70°-65°-50° для «ручного» контроля в прямоугольных корпусах (рис.2).

рис.2

Расширение диапазона рабочих температур до -30°С  + 70°С связано с тем, что основной демпфер образует внутри корпуса полость, заполненную дополнительным демпфером, примыкающим к боковой поверхности корпуса и охватывающим нерабочую поверхность пьезоэлемента и частично боковую поверхность акустической призмы. В дополнительный демпфер введен компенсатор температурного расширения (КТР), выполненный из пористого материала [4]. Введение КТР позволило снизить избыточные напряжения в демпфирующем материале от перепада температур, что привело не только к расширению температурного диапазона исследований, но и позволило повысить эксплуатационные и технологические возможности ПЭП.

По договору с Приволжской железной дорогой было изготовлено свыше 5000 штук образцов новых ПЭП, которые поставлялись экспериментальными партиями с 1998 года.

Надёжность конструкции позволила установить гарантийный срок в три года. Возврат по данным входного контроля приёмки продукции в лаборатории дефектоскопии службы пути не более 0,5% и вышедших из строя в процессе эксплуатации за три года не превышает 2,5%. Заменены все по гарантии.

Все  нововведения в конструкции  позволяют в широких пределах изменять параметры и характеристики  ПЭП, что позволило использовать их в конструкции ультразвукового катящегося преобразователя, осуществляющего непрерывный контроль в движении.[4]

Работы  по разработке высокочувствительных и малошумящих ПЭП, выполненные на Приволжской железной дороге,  были представлены на ВВЦ «ЭКСПОЖД-2000» и «ЭКОЛОГИЯ-2000». Экспонат «Высокочувствительные и малошумящие пьезопреобразо-ватели для дефектоскопов» представлен к награждению на «ЭКСПОЖД-2001» - медалью «Лауреат ВВЦ».

В результате проделанной работы удалось повысить надёжность и качество дефектоскопии при контроле рельсов, снизить разброс параметров внутри партии, повысить стабильность характеристик во времени в процессе эксплуатации, особенно в зимнее время, либо при высоких температурах, что позволяет более надёжно выявлять дефекты на ранних стадиях развития.

Литература:

1.  №10885 (1999.03.22.) Григорьев Г.В., Павлов А.Т., Павлов В.Т., «УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ».

2.  Григорьев Г.В., Бучарский Б.В., Павлов А.Т. «Пьезоэлектрические преобразователи от инфразвука до ультразвука» Приборы и системы разведочной геофизики, с.21, 02.2002.

3.  № 2209428 (2003.07.27) Григорьев Г.В., Болычевский Ю.М., Поляков Н.М., Павлов В.Т., Павлов А.Т «УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ».

4.  № 2209427 (2003.07.27) Григорьев Г.В., Поляков Н.М., Павлов В.Т., Павлов А.Т. «УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАТЯЩИЙСЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ».